DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

PRODOTTO ce

**Dichiarazione idoneità al contatto con alimenti**

Con la presente dichiariamo che lo smalto applicato alle Ns. piastre barbecue in ghisa è idoneo al

contatto con alimenti secondo le seguenti specifiche:

\_ **Directive 85/572/EC & 82/711/EC**

\_ **Global migration Test according 2002/72/EC**: come si evince dalla tabella sotto

riportata, il test di migrazione effettuato sul ns. smalto è risultato abbondantemente

inferiore ai limiti max (60 mg/Kg)

Simulant :

distilled water

Time: 4 h

T°C = 100°C

Pramar Production E namel “P” 0

Simulant :

ethanol 10%

Time: 4 h

T°C = 100°C

Pramar Production E namel “P” 1

Simulant :

acetic acid 4%

Time: 4 h

T°C = 100°C

Pramar Production E namel “P” 7

Simulant :

olive oil

Time: 2 h

T°C = 175°C

Pramar Production E namel “P” 0

 CIARNELLI

 Accessori Ricambi